Contact: Sophie Weckx

+352 28 111 210

sweckx@guardian.com

Contact 4AcePR

Adina David

adina.david@4ace.ro

+40 728 877 077

Guardian Glass lanseaza Guardian SunGuard® SNX 60 
si SNX 60 Ultra

- Sticla de inalta performanta, cu trei straturi de argint, ofera o estetica imbunatatita.

- Un aspect transparent, neutru.

Bertrange, Luxemburg, 03 aprilie 2017 - Guardian Glass introduce un produs suplimentar la familia sa de produse eXtra Selective de sticla cu control solar: Guardian SunGuard® SNX 60. SNX 60 este ideal pentru aplicatiile comerciale pe fatade care necesita un nivel ridicat de performanta, randament energetic si o estetica imbunatatita.

Noul produs SunGuard® SNX 60 ofera un aspect foarte solicitat si o consistenta neutra. Produsul a fost dezvoltat pentru a conferi un aspect estetic si o performanta tehnica optime in cazul ambelor tipuri de suport: float Guardian ExtraClear®, disponibila sub denumirea de SunGuard® SNX 60, si al sticlei float cu un continut redus de fier Guardian UltraClear™, disponibil sub denumirea de SunGuard® SNX 60 Ultra.

Conform opiniei exprimate de Nicolas Gouzou, Manager de produs din cadrul Guardian Glass: „Introducerea produsului SunGuard® SNX 60 marcheaza primul produs din noua generatie de produse cu trei straturi de argint, caracterizate printr-o estetica si culoare imbunatatite, indiferent de unghiul de observare. Preconizam lansarea altor produse pentru aceasta gama in viitorul apropiat.“

SunGuard® SNX 60 este o sticla peliculizata cu trei straturi de argint, cu control solar, care permite transmisia a 60% din lumina naturala si a doar 29% din caldura solara - unul dintre produsele cu cele mai ridicate niveluri de selectivitate (raportul dintre transmisia luminoasa si factorul solar) disponibile in prezent in industrie. Acest lucru poate contribui la reducerea costurilor energetice ale cladirilor, prin reducerea nevoii de iluminat artificial si aer conditionat, simultan cu adaugarea unui aspect sofisticat fatadelor din sticla. Mai mult, cu o valoare U de 1,0 W/m2K, furnizeaza un nivel foarte ridicat de izolare termica, ceea ce poate ajuta la reducerea costurilor de incalzire in perioadele mai reci.

Noul produs SunGuard® SNX 60 este disponibil in versiunile securizabile si nesecurizabile. De asemenea, este disponibil pentru furnizare pe sticla laminata pentru aplicatiile de siguranta, securitate sau acustice.

Guardian Glass este o unitate importanta de afaceri a Guardian Industries Corp. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa vizitati www.guardianglass.com.

Despre Guardian Industries Corp.:

Cu baza in Auburn Hills, Michigan, Guardian Industries este o companie globala, diversificata, a carei viziune este sa creeze valoare pentru clienti si societate, printr-o inovare constanta si utilizarea unor resurse mai putine. Compania Guardian, sucursalele si filialele acesteia au un numar de 17.000 de angajati in America de Nord, Europa, America de Sud, Africa, Orientul Mijlociu si Asia. Guardian Glass este un producator de prim rang de produse fabricate din sticla float peliculizata, cu valoare adaugata si de solutii pentru aplicatii din domeniul arhitectonic, rezidential, design interior, de transport si de sticla tehnica. SRG Global este unul dintre cei mai mari producatori de finisaje avansate, cu valoare ridicata pe materiale plastice pentru industria automobilelor si a camioanelor comerciale, oferind solutii pentru o mai mare durabilitate a suprafetelor, integritate structurala, functionalitate, randament al vehiculelor si flexibilitate a designului. Guardian Building Products este distribuitorul de prim rang din S.U.A. de produse specializate din domeniul constructiilor. Pentru informatii suplimentare, vizitati www.guardian.com.

*	Valorile de performanta mentionate sunt pentru o unitate standard cu vitraje duble.

Guardian Glass introduce SunGuard® SNX 60 si SNX 60 Ultra: Cu un nivel ridicat de performanta si cu o estetica imbunatatita

(Imagine Martin Argyroglo for Guardian Industries Corp., GRDPR141)

Pentru fotografii cu rezolutie ridicata, va rugam sa luati legatura cu Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28111 210).